Техническое задание на проведение лабораторных исследований по пробам, отобранным на участке недр Голубиная гора Оренбургской области.

- Объект и задание.

# Наименование объекта: Участок недр Голубиная гора Оренбургской области.

# Заказчик: ООО «ЮжУралгипс», 461343, Оренбургская область, Беляевский район, п.Дубенский, ул. Заводская, 1, каб.1.

# Предмет тендера

# Оказание услуг по проведению лабораторных исследований по пробам, отобранным на участке недр Голубиная гора Оренбургской области, для исполнения лицензионных и проектных требований. Результатом оказания услуг является предоставление Заказчику отчетных журналов по ведению работ и оригиналов протоколов по результатам исследований государственного образца.

# Пространственные границы объекта

# Беляевский район Оренбургской области, в 15,0 км северо-восточнее села Беляевка, на правом берегу реки Урал, в 2,6 км западнее поселка Дубенский.

# Площадь горного отвода – 10 га.

# Госгеолкарта, территория листа M-40-III, масштаб 1:200000.

# Ответственный по техническим вопросам: Дубицкий Павел Владимирович, начальник отдела горных работ, dubitsky@volma.ru, +79375676495

2. Виды и объёмы лабораторных исследований.

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Объём работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Рядовые (керновые) пробы из керна скважин |
| 1 | Макроописание исходного сырья; | исследование | 60 |
| 2 | Химический анализ с определением массовых долей: |  |  |
| 3 | - гипса и кристаллизационной воды по ГОСТу 4013-2019, п.6.3; | исследование | 60 |
| 4 | - оксида серы (VI) и сульфидной серы (S-2) по ГОСТу 5382-2019, п.14; | исследование | 60 |
| 5 | - суммы гипса и ангидрита в пересчёте на гипс по ГОСТу 4013-2019, п.6.3; | исследование | 60 |
| 6 | - нерастворимого в соляной кислоте остатка по ГОСТу 23789-2018, п.11; | исследование | 60 |
| 7 | - CaO по ГОСТу 5382-2019, п.10. | исследование | 60 |
| Рядовые (бороздовые) пробы из дудок |
| 8 | Макроописание исходного сырья; | исследование | 4 |
| 9 | Химический анализ с определением массовых долей: |  |  |
| 10 | - гипса и кристаллизационной воды по ГОСТу 4013-2019, п.6.3; | исследование | 4 |
| 11 | - оксида серы (VI) и сульфидной серы (S-2) ГОСТу 5382-2019, п.14; | исследование | 4 |
| 12 | - суммы гипса и ангидрита в пересчете на гипс по ГОСТу 4013-2019, п.6.3; | исследование | 4 |
| 13 | - нерастворимого в соляной кислоте остатка по ГОСТу 23789-2018, п.11; | исследование | 4 |
| 14 | - CaO по ГОСТу 5382-2019, п.10. | исследование | 4 |
| Объединенные (технологические) пробы испытаний гипса предназначенного для получения строительного, формовочного, медицинского и высокообжигового гипса |
| 15 | Макроописание исходного сырья | исследование | 6 |
| 16 | Химический анализ с определением массовых долей: |  |  |
| 17 | - гипса и кристаллизационной воды по ГОСТу 4013-2019, п.6.3; | исследование | 6 |
| 18 | - Al2O3, SiO2, Fe2O3, TiO2, CaO, MgO, SO3, сульфидной серы и гидратной воды по ГОСТу 5382-2019; | исследование | 6 |
| 19 | - суммы гипса и ангидрита в пересчёте на гипс по ГОСТу 4013-2019, п.6.3; | исследование | 6 |
| 20 | - нерастворимого в соляной кислоте остатка по ГОСТу 23789-2018, п.11; | исследование | 6 |
| 21 | Измельчение исходного материала до крупности менее 0,2 мм для получения строительного, формовочного и медицинского гипса; | исследование | 6 |
| 22 | Измельчение (дробление) исходного материала до крупности 3 – 10 мм для получения высокообжигового экстрихгипса; | исследование | 6 |

| Продолжение таблицы |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 23 | Обжиг (варка) исходного материала для получения обыкновенного строительного, формовочного и медицинского гипса; | исследование | 6 |
| 24 | Обжиг исходного материала для получения высокообжигового экстрихгипса; | исследование | 6 |
| 25 | Помол обожжённого материала до крупности менее 0,2 мм; | исследование | 6 |
| 26 | Испытания полученного материала с определениями: |  |  |
| 27 | - тонкости помола по ГОСТу 23789-2018, п.5; | исследование | 6 |
| 28 | - сроков схватывания гипсового теста стандартной консистенции по ГОСТу 23789-2018, п.6; | исследование | 6 |
| 29 | - предела прочности при сжатии по ГОСТу 23789-2018, п.7; | исследование | 6 |
| 30 | - предела прочности при изгибе по ГОСТу 23789-2018, п.7; | исследование | 6 |
| 31 | - массовой доли гидратной воды по ГОСТу 23789-2018, п.8; | исследование | 6 |
| 32 | - объемного расширения по ГОСТу 23789-2018, п.9; | исследование | 6 |
| 33 | - водопоглощения по ГОСТу 23789-2018, п.10; | исследование | 6 |
| 34 | - массовой доли нерастворимого в соляной кислоте остатка по ГОСТу 23789-2018, п.11; | исследование | 6 |
| 35 | - массовой доли металлопримесей по ГОСТу 23789-2018, п.12; | исследование | 6 |
| 36 | - удельной поверхности по ГОСТ 23789-2018, п.13; | исследование | 6 |
| 37 | - белизны (для медицинского и формовочного гипса) по ГОСТу 16680-79. | исследование | 6 |
| Объединенная (технологическая) проба испытаний гипса предназначенного для получения высокопрочного гипса |
| 38 | Макроописание исходного сырья | исследование | 1 |
| 39 | Химический анализ с определением массовых долей: |  |  |
| 40 | - гипса и кристаллизационной воды по ГОСТу 4013-2019, п.6.3; | исследование | 1 |
| 41 | - Al2O3, SiO2, Fe2O3, TiO2, CaO, MgO, SO3, сульфидной серы и гидратной воды по ГОСТ 5382-2019; | исследование | 1 |
| 42 | - суммы гипса и ангидрита в пересчете на гипс по ГОСТу 4013-2019, п.6.3; | исследование | 1 |
| 43 | - нерастворимого в соляной кислоте остатка по ГОСТу 23789-2018, п.11; | исследование | 1 |
| 44 | Измельчение исходного материала до крупности 10 – 30 мм; | исследование | 1 |
| 45 | Автоклавная обработка и сушка материала; | исследование | 1 |
| 46 | Измельчение исходного материала до крупности менее 0,2 мм для получения строительного, формовочного и медицинского гипса; | исследование | 1 |
| 47 | Обжиг (варка) исходного материала для получения обыкновенного строительного, формовочного и медицинского гипса; | исследование | 1 |
| 48 | Определение белизны (для медицинского и формовочного гипса) по ГОСТу 16680-79. | исследование | 1 |

| Продолжение таблицы |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Пробы для определения предела прочности при сжатии |
| 49 | Предел прочности при сжатии в воздушно-сухом состоянии по ГОСТу 8269-97, п.4.20. | исследование | 2 |
| Парафинированные пробы по природным разновидностям гипса |
| 50 | Определение объемной массы | исследование | 5 |
| 51 | Определение природной влажности | исследование | 5 |
| Минералого-петрографическое исследование |
| 52 | Описание шлифов пород | исследование | 5 |
| Инженерно-геологические пробы |
| 55 | Определение плотности | исследование | 2 |
| 56 | Определение сцепления | исследование | 2 |
| 57 | Определение угла внутреннего трения | исследование | 2 |
| 58 | Определение коэффициента фильтрации | исследование | 2 |
| Внутренний геологический контроль |
| 59 | Внутренний геологический контроль химического анализа с определением: Al2O3, SiO2, Fe2O3, TiO2, CaO, MgO, SO3, сульфидной серы и гидратной воды | исследование | 7 |
| 60 | Итого лабораторных исследований: | 552 |
| Для всех проб |
| 61 | Составление материалов лабораторно-аналитических исследований | материал | 1 |

3. Условия оказания услуг

Все услуги должны оказываться в соответствии с настоящим Техническим заданием

Участник тендера должен иметь аккредитацию на проведение всех типов исследований, указанных в Техническом задании.

4. Форма отчетной документации

1.   Отчетные журналы по ведению работ – по готовности посредством электронной почты.

2. Оригиналы протоколов по результатам исследований государственного образца – посредством АО «Почта России»/ курьерской службой.

5. Сроки оказания услуг

Не позднее 28 февраля 2024 года.

6. Форма и порядок оплаты

Безналичный расчет. Порядок оплаты предлагается Участникам тендера и является одним из критериев оценки. Предпочтительной является оплата по факту оказания услуг. Датой выполнения Заказчиком обязательства по оплате считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

7. Требования к цене

В цену включаются все расходы Участника, производимые им в процессе оказания услуг, в том числе страховки, уплата налогов, сборов и других обязательных платежей, связанных с исполнением обязательств по договору в рамках данного тендера, а также транспортные, командировочные расходы, расходы на проживание и питание специалистов (если потребуется) – для оказания услуг.