**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на поставку пиломатериалов для производства поддонов на базе производственных площадок ООО «ВОЛМА-ВТР», «ВОЛМА-Майкоп», «ВОЛМА-Воскресенск»**

**1. Предмет тендера**

Предметом настоящего тендера является поставка пиломатериалов для производства поддонов на базе производственных площадках ООО «ВОЛМА-ВТР», «ВОЛМА-Майкоп», «ВОЛМА-Воскресенск»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование** **пиломатериалов** | **Ориентировочная потребность на год, м. куб.** | **Адрес доставки** |
| Доска обрезная 1200\*100\*20(22) | **5 016** | **«ВОЛМА-ВТР»**  Адрес: г. Волгоград, ул. Шкирятова, 36 |
| **3 500** | **«ВОЛМА-Воскресенск»**  Адрес, Московская обл., г. Воскресенск, ул.Кирова,д.3, строение 1 |
| **2 500** | **«ВОЛМА-Майкоп»**  Адрес: Республика Адыгея, Майкопский р-н, п.Каменномостский, ул. К. Маркса, д. 66 |
| Доска обрезная 1000\*100\*20(22) | **1 254** | **«ВОЛМА-ВТР»**  Адрес: г. Волгоград, ул. Шкирятова, 36 |
| **1 000** | **«ВОЛМА-Воскресенск»**  Адрес, Московская обл., г. Воскресенск, ул.Кирова,д.3, строение 1 |
| **650** | **«ВОЛМА-Майкоп»**  Адрес: Республика Адыгея, Майкопский р-н, п. Каменномостский, ул. К. Маркса, д. 66. |
| Брус 3000\*100\*75(70) | **1 283** | **«ВОЛМА-ВТР»**  Адрес: г. Волгоград, ул. Шкирятова, 36. |
| **1 000** | **«ВОЛМА-Воскресенск»**  Адрес, Московская обл., г. Воскресенск, ул.Кирова,д.3, строение 1. |
| **650** | **«ВОЛМА-Майкоп»**  Адрес: Республика Адыгея, Майкопский р-н, п. Каменномостский, ул. К. Маркса, д. 66. |

**2. Требования к материалам**

2.1. Рекомендованы пиломатериалы хвойных пород (сосна, пихта, лиственница, ель) и лиственных пород

(ольха, дуб, ясень, бук, вяз, акация, клен, каштан), подвергшихся естественной сушке, с влажностью древесины не более 26%, соответствующие требованиям 2-го,3-го сорта ГОСТ 8486-86 или 2-го,3-го сорта ГОСТ 2695-83.

**2.2. Не допустимы пиломатериалы из березы и тополя.**

2.3. Деревянные изделия должны быть без пороков: тупого обзола более чем на одном ребре любой детали, острого обзола, механических повреждений, прорости, рака и инородных включений, сучков, а также пластовых трещин, идущих от торцов досок более чем на 50 мм.

2.4. Каждая доска должна быть цельной - сращивание и наращивание не разрешается.

2.5. Показатель шероховатости поверхности - по ГОСТ 7016−82.

2.6. Допускается толщина доски обрезной 22 мм.

**3. Условия поставки**

**Место поставки:** на склад Покупателя по указанному адресу доставки в спецификации п.1.

Древесина поставляется по государственным стандартам, техническим условиям, другой нормативно-технической документации, силами и за счет Поставщика партиями по заявкам Заказчика.

**4. Срок поставки**

Срок действия договора: с момента заключения договора до 31.12.2020г.

Пиломатериалы поставляются Поставщиком ежемесячно в течение 10 календарных дней с момента подачи заявки Заказчиком.

**5. Порядок приемки и методы контроля.**

* + - Из партии материалов производят выборку методом случайного отбора по ГОСТ 18321;
    - Проверяют каждую товарную единицу в выборке на соответствие требованиям настоящего стандарта и определяют число изделий с недопустимыми дефектами;
    - Партию принимают, если число дефектных изделий в выборке меньше или равно приемочному числу;
    - Партию не принимают, если число дефектных изделий в выборке равно или больше браковочного числа;
    - Каждое наименование и каждая партия должны сопровождаться биркой на продукцию.
    - Длину, ширину и толщину изделий измеряют металлическими линейками по ГОСТ 427, металлическими рулетками по ГОСТ 7502, предельными калибрами по ГОСТ 15876, штангенциркулями по ГОСТ 166.
    - Ширину и толщину измеряют по торцам и посередине длины изделий.
    - Отклонение от перпендикулярности (прямолинейности) сторон изделий определяют поверочными угольниками по ГОСТ 3749, поверочными линейками по ГОСТ 8026 и щупами по ГОСТ 8925 измерением максимального зазора.
    - Отклонение от плоскостности определяют при помощи набора щупов замером наибольшего зазора между поверхностью проверяемого изделия и эталонной поверхностью с отклонением от плоскостности не более ±0,1 мм/м.
    - Породу древесины определяют визуально. Пороки древесины и обработки оценивают и измеряют по ГОСТ 2140;
    - Влажность древесины определяют по ГОСТ 16588.

**6. Форма и порядок оплаты.**

**Форма оплаты:** Безналичный расчет.

Оплата товара производится Покупателем в 100% размере, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 10 (десяти) банковских дней со дня подписания накладной о приемке на склад Покупателя.

Датой выполнения Покупателем обязательства по оплате считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

**7. Начальная (максимальная) цена Договора.**

Начальная (максимальная) цена материала не установлена.

Начальная (максимальная) цена договора включает в себя расходы на доставку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также иных расходов поставщика, связанных с исполнением обязательств, являющихся предметом настоящего тендера.