|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | ФАСОВКА: | 9л (13.9кг) | | КОЛ-ВО НА ПОДДОНЕ: |  | | **VOLMA FASADE LOOK база C (силиконовая)**     |  |  | | --- | --- | | **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ** |  | | Расход (в зависимости от основания и метода нанесения) | 90-130 мл/м кв. на один слой | | Время высыхания между слоями | 30 мин | | Время полного высыхания | 60 мин | | Температура воздуха и обрабатываемой поверхности | от +5 °С до + 35 °С | |

|  |
| --- |
|  |

**Назначение**

Особо прочная краска используется на фасадных поверхностях (оштукатуренных, бетонных, гипсовых, деревянных) и при проведении реставрационных работ. Краска предназначена исключительно под колеровку в средние и насыщенные тона.

**Свойства**

Практически без запаха, нетоксичный, пожаро-, взрывобезопасный, экологически безопасный материал.

**Условия нанесения**

Система нанесения: сухой, очищенной от пыли, грязи, отслоившейся и непрочно держащейся старой краски. Для укрепления и повышения адгезии поверхность необходимо обработать фасадной силиконовой грунтовкой глубокого проникновения VOLMA FASADE PRIMER S. Перед нанресением краску тщательно перемешать. Краску наносить кисть, валиком или краскопультом. Рекомендуется двухслойное нанесение, с сушкой между слоями продолжительностью 30 минут. Для снижения вязкости краску допускается разбавлять водой или грунтовкой, но не более 10 %.

**Колеровка**

Водно-дисперсионными пигментами пастами вручную или автоматизировано по вееру производителя.

**Хранение и транспортировка**

Хранить в закрытой оригинальной упаковке при температуре от +5 °С до +30 °С

**Состав**

Латекс акриловый, диоксид титана, наполнители, загуститель, гидрофобизирующие и силиконовые добавки, вода.